| Курс: | «Вывод из эксплуатации объектов атомной энергетики» |
| --- | --- |
| Модуль 2: | Ядерно-топливный цикл на современном этапе |

| Автор | Софронов Владимир Леонидович, профессор кафедры «Химическая технология материалов современной энергетики». |  |
| --- | --- | --- |
| Рецензенты |  |  |
| Длительность (рекомендуемая) |  | 4 часа |
| Главная цель |  | По окончании изучения темы обучаемый должен знать принципиальные отличия нового конверсионного производства (НКП) в системе замкнутого ядерного топливного цикла (ЯТЦ) в России от ранее существующих, знать преимущества и особенности НКП, созданной на АО «Сибирский химический комбинат». Знать и понимать жизненные циклы как всего ядерного производства, так и вывода из эксплуатации ядерных и радиационно-опасных объектов (ЯиРОО). |
| Промежуточные цели |  | - Изучить преимущества и недостатки основных стадий ЯТЦ: добычи из недр урановой руды и её переработки; производства гексафторида урана и разделения изотопов урана; изготовления тепловыделяющих элементов и получения ядерной энергии на АЭС. - Подробно изучить жизненный цикл вывода из эксплуатации ЯиРОО: разработки концепции и программы ВЭ; остановки и перевода в ядерно-безопасное состояние; проведения КИРО и получения лицензии. |

1. Ядерный топливный цикл

Ядерный топливный цикл представляет собой совокупность переделов ядерного топлива, включающая предприятия разного профиля, но связанных единой технологической целью.

Ядерно-топливные циклы могут отличаться в деталях, но общая их принципиальная схема сохраняется.

2. Стадии ядерно-топливного цикла

Рассмотрим более подробно стадии ядерно-топливного цикла крупными блоками:

- добыча из недр урановой руды и её переработка;

- производство гексафторида урана и разделение изотопов урана;

- изготовление тепловыделяющих элементов;

- получение ядерной энергии на АЭС;

- радиохимическая переработка отработанного ядерного топлива;

- переработка, обезвреживание и захоронение РО.

3. Длительность различных стадий ЯТЦ

В таблице 1 приведены средние длительности основных стадий ЯТЦ.

Таблица 1 – Длительность основных стадий ЯТЦ

| Стадия технологического цикла | Длительность стадии, мес. |
| --- | --- |
| Добыча урановой руды, производство UF6 | 4 – 6 |
| Разделение изотопов (обогащение) урана | 4 – 6 |
| Производство топлива, ТВЭЛ и ТВС | 12 |
| Эксплуатация АЭС 1000 МВт | 36 |
| Выдержка облученного топлива | 6 |
| Переработка облученного топлива и его захоронение | 6 |
| Средняя продолжительность ЯТЦ | 72 (6 лет) |

Из таблицы 1 следует, что:

- производство UF6 - 6 месяцев;

- обогащение U235F6 - 6 месяцев;

- производство ТВС - 12 месяцев;

- эксплуатация АЭС - 36 месяцев;

- выдержка и переработка ОЯТ - 12 месяцев.

- Итого – 6 лет.

4. Схема ЯТЦ с реактором на быстрых нейтронах

На рисунке 1 приведена схема ЯТЦ с реактором на быстрых нейтронах.

Рисунок 1 – Схема ЯТЦ с реактором на БН

Она включает стадии получения: оксидов тетра- и гексафторида урана, разделения изотопов урана, ТВЭЛ и ТВС, реактор на быстрых нейтронах и радиохимическую переработку ОЯТ с возвратом Pu-239 и U-238  в ЯТЦ.

Сечение реактора показано в цвете.

1 – периферийная зона; 2 – активная зона

Рисунок 2 – Сечение реактора

Центр – активная зона (2), в которой происходит распад ядер Pu-239 с выделением (2-3) 0n.

В периферийной зоне (1) происходит воспроизводство Pu-239 из 238U (UO2).

Ниже приведены ядерные реакции распада Pu-239 и синтеза Pu-239 из 238U (UO2).

Активная зона ‒ UO2-PuO2 или PuO2 (239Pu – 10-20 %):

Зона воспроизводства ‒ 238U (UO2):

При этом коэффициент воспроизводства Pu-239 находится в пределах 1,2-1,4, т.е. энергию сжигаем меньше, чем получаем!

5. Технико-экономические показатели основных производителей ГФУ

Технико-экономические показатели основных производителей ГФУ – Российских предприятий, англо-французских и канадо-американских приведены в таблице 2.

Таблица 2 - Технико-экономические показатели основных производителей ГФУ

Из таблицы 2 следует, что спотовые цены всех производителей примерно одинаковы, но выработка на одного работника в России в 4 раза меньше, поэтому возникла необходимость увеличения этого показателя в России.

Рассмотрим пути повышения эффективности уранового  производства в России.

6. Потоки сырья в ТК «ТВЭЛ»

На рисунке 3 показаны потоки сырья – логистика в ТК «ТВЭЛ» до 2017 г.

Рисунок 3 - Логистика в ТК «ТВЭЛ» до 2017 г.

В центре приведены потребители урановой продукции – АЭС, а по краям - поставщики – UF6 - 4 завода по разделению изотопов урана: УЭХК, ЭХЗ, ЗРИ-СХК и ЗРИ-АЭХК, а также две цепочки – производителей гексафторида урана:

1)  СХК - поставщики уранового сырья – Хиагда, дальнее и ближнее зарубежье;

2) ЧМЗ, АЭХК - поставщики уранового сырья – ППГХО, Далур и т.д.

Логистика второй цепочки в 2 раза хуже, соответственно 5-6 и 10-12 тыс. км.

Поэтому ГК «Росатом» приняла решение» ‒ улучшить логистику поставки урановой продукции на заводы РИ.

Схема основных потоков урана в топливной компании после 2017 года приведена на рисунке 4. При этом все урановое сырьё после первичной обработки поступает на СХК.

АЭХК и ЧМЗ – закрываются урановые производства, в том числе и ЗРИ.

Рисунок 4 - Логистика в ТК «ТВЭЛ» после 2017 г

7. Цели проекта НКП

Основными целями проекта создания НКП является:

- создание современного, производства, способного перерабатывать

различное урановое сырьё;

- переработка всех оборотов, возникающих в топливной компании;

- максимальная концентрация передела на одной производственной

площадке;

- получение UF6, соответствующего международному стандарту ASTM-787,

и по себестоимости, позволяющей конкурировать на мировом рынке обогатительных услуг.

8. Вариант размещения зданий и сооружений НКП

Видно, что цели были поставлены очень высокие и для их выполнения предполагалось построить новый завод «НКП» на СХК, схема которого показана на рисунке 5.

Рисунок 5 – Схема размещения зданий и сооружений НКП

Завод включал следующие производства: аффинажное, оксидное, сублиматное, переработки РАО и вспомогательные участки.

При этом в проект было заложено, что общий периметр НКП составит 2,5 км, площадь - 28,5 га,  плотность застройки – 48,5%, коэффициент использования территории – 86,5%, протяженность ж/д – 3,7 км, автодорог – 6,2 км.

К сожалению, все это осталось лишь на бумаге и было принято решение модернизировать и использовать только существующие производства на СХК.

9. Принципиальная схема производства УП

Принципиальная схема производства УП на АО «СХК» показана на рисунке 6 и включает 3 завода:

- РХЗ – азотнокислое растворение уранового сырья и аффинаж;

- СЗ – получение оксидов и UF6;

- ЗРИ – разделение изотопов урана.

Рисунок 6 – Принципиальная схема производства УП

10. Действующая технологическая схема конверсии на АО «СХК»

Проанализируем действующую технологию производства UF6. Она включает:

- получение раствора уранил-нитрата;

- экстракционный аффинаж раствора;

- химическую денитрацию раствора уранил-нитрата методом осаждения

полиуранатов аммония;

- получение ядерно-чистого U3O8 методом прокалки полиуранатов;

- получение гексафторида урана методом прямого фторирования элементным

фтором U3O8.

Эта схема имеет ряд недостатков, основными из которых являются большой расход дорогостоящего фтора – 6 атомов фтора на 1 атом урана и высокая стоимость осадителя – гидроксида аммония. В связи с этим было решено ее усовершенствовать (конверсия).

11. Принципиальная схема конверсии урана в АО «СХК»

Принципиальная схема конверсии урана на АО «СХК» несколько отличается от вышерассмотренной (отличия выделены цветом).

- Получение азотнокислого раствора уранил-нитрата.

- Получение ядерно-чистого уранил-нитрата методом экстракционного аффинажа.

- Получение триоксида урана методом термической денитрации.

- Получение диоксида урана восстановлением водородом.

- Получение тетрафторида урана гидрофторированием в потоке газа HF.

- Получение гексафторида урана фторированием элементным фтором тетрафторида урана.

При этом:

- вместо химической осуществляется термическая денитрация с получением

триоксида урана и его восстановление до диоксида;

- вместо прямого фторирования осуществляется двухступенчатое

фторирование – вначале более дешевым, чем фтор, фторирующим агентом ‒ фтороводородом до тетрафторида урана и затем фтором до гексафторида.

При этом расход фтора составит 2 атома на 1 молекулу гексафторида урана, т.е. в 3 раза меньше, чем при прямом фторировании.

12. Существующая в АО «СХК» схема обращения с РАО при ее внедрении в новом конверсионном производстве

Еще одним недостатком  работающей схемы уранового производства на СХК является обращение с жидкими РАО. В настоящее время они в основном закачиваются под землю.

На рисунке 7 приведена существующая схема переработки уранового сырья марки «Н» (18 тыс. т/г.) и «РТ» (1 тыс. т/г.) и обращения с ЖРАО с указанием их количества. При переработке этих видов сырья образуются одинаковые ЖРАО, только в разных количествах.

Рисунок 7 – Существующая на АО «СХК» схема обращения с РАО

ЖРО образуются при:

- экстракционном аффинаже и концентрировании растворов уранилнитрата. Это  (РХЗ) – растворы азотной кислоты – ЖРО-1;

- химической денитрации растворов уранилнитрата (СЗ).

Это – растворы нитрата аммония – ЖРО-2;

- уран-фторсодержащие обороты (СЗ, ЗРИ) – ЖРО-3.

13. Анализ возможных схем обращения с РАО для обоснования оптимального варианта

Рассмотрим принципы выбора возможных  схем обращения с ЖРАО.

Это:

- уменьшение себестоимости продукции – это один из ключевых моментов;

- упрощение технологической компоновки нового конверсионного

производства.

Причем выбор схемы обращения с РАО должен быть основан на:

- действующих в РФ законодательных и правовых актах, регламентирующих

порядок обращения с РАО;

- лучших мировых практиках для их реализации в новом производстве, то есть

перевод всех ЖРО в ТРО.

14. Вариант 1. Оптимизированная схема обращения с РАО. Мероприятия по оптимизации

Переработка всех видов ЖРО на СХК предполагает достижение следующих результатов согласно варианта 1:

- частичный рецикл аммиачно-нитратных маточных растворов для

использования взамен азотной кислоты – ЖРО-1 и 2;

- реализация нитрата аммония из сырья «Н» (ЖРО-2), как удобрения;

- извлечение фтора из растворов (ЖРО-3) в виде CaF2 для получения БФВ и

сброс растворов в водоемы.

А в соответствие с вариантом 2:

- упаривание, цементирование и контейнеризация ЖРО;

- перевод  среднеактивных ЖРО в ТРО (остекловывание).

15. Жизненный цикл ОИАЭ

Жизненный цикл ОИАЭ (согласно ст. 3 ФЗ-170 «Об использовании АЭ») приведен на рисунке 8.

Рисунок 8 – Жизненный цикл ОИАЭ

Он включает следующие стадии:

- размещения объекта;

- проектирование;

- конструирование;

- строительство;

- эксплуатация:

- вывод из эксплуатации.

16. Жизненный цикл проекта вывода из эксплуатации ядерной установки

Рассмотрим более подробно жизненный цикл ВЭ ЯиРОО (рисунок 9).

Рисунок 9 – Жизненный цикл ВЭ ЯиРОО

Он  включает следующие стадии:

- разработка концепции вывода из эксплуатации;

- разработка программы вывода из эксплуатации;

- остановка ядерной установки;

- перевод в ядерно безопасное состояние;

- проведение КИРО;

- получение лицензии;

- тендер по выбору исполнителя;

- реализация проекта по ВЭ;

- снятие объекта с регулирующего надзора и контроля.

17. Задачи нормативного регулирования вывода из эксплуатации ОИАЭ

Задачи нормативного регулирования вывода из эксплуатации ОИАЭ включают:

- обеспечение ядерной, радиационной и экологической безопасности;

- решение вопросов финансирования деятельности по выводу из

эксплуатации;

- стимулирование эксплуатирующих организаций на осуществление

деятельности по выводу из эксплуатации с целью минимизации рисков и затрат.

18. Варианты вывода из эксплуатации ЯРОО

Варианты вывода из эксплуатации ЯРОО приведены в «Отраслевая концепция вывода ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения», утвержденной в 2008 году С.В. Кириенко, которая устанавливает 3 базовых варианта ВЭ ЯРОО:

- ликвидация (немедленная или отложенная);

- создание объекта окончательной изоляции («безопасное захоронение на

месте»);

- конверсия.

19. Типовой процесс ВЭ ЯРОО – подготовительный этап

Типовой процесс ВЭ ЯРОО (подготовительный этап) включает:

- окончательный останов ЯРОО;

- выгрузку и удаление с площадки ОЯТ и ЯМ (приведение объекта в ядерно

безопасное состояние);

- удаление рабочих сред, проведение  дезактивации оборудования и

помещений;

- разработку программы и проведение КИРО;

- разработку концепции ВЭ с проведением ТЭИ вариантов вывода и выбором

наиболее приемлемого варианта;

- разработку программы ВЭ;

- разработку ТЗ на проект ВЭ и отчета по обоснованию безопасности;

- разработку комплекта документов на получение лицензии на ВЭ.

20. Типовой процесс ВЭ ЯРОО – вариант «немедленная ликвидация»

Типовой процесс ВЭ ЯРОО (вариант «немедленная ликвидация») включает следующие операции:

- создание участков  по переработке РАО;

- выполнение работ по дезактивации и демонтажу оборудования и

строительных конструкций;

- переработка образовавшихся РАО, их контейнеризация и сдача на

хранение и захоронение;

- реабилитация загрязненной территории;

- снятие объекта с регулирующего контроля.

21. Типовой процесс ВЭ ЯРОО – вариант «отложенная ликвидация»

Типовой процесс ВЭ ЯРОО (вариант «отложенная ликвидация») включает:

- локализацию и консервацию высокоактивного оборудования;

- долговременную выдержку этого оборудования. Во время выдержки

осуществляется:

- создание участков по переработке РАО;

- дезактивация и демонтаж слабозагрязненного и чистого оборудования;

- переработка и сдача накопленных РАО;

- переработку образовавшихся РАО, их контейнеризацию и сдачу на хранение

и захоронение;

- реабилитацию загрязненной территории;

- снятие объекта с регулирующего контроля.

22. Типовой процесс ВЭ ЯРОО – вариант «создание объекта окончательной изоляции»

Типовой процесс ВЭ ЯРОО (вариант «создание объекта окончательной

изоляции») включает:

- создание участков по переработке РАО;

- выполнение работ по дезактивации и демонтажу оборудования,

дезактивации поверхностей;

- создание системы дополнительных защитных инженерных барьеров с целью

надежной локализации радионуклидов в месте нахождения на весь период потенциальной опасности;

- переработку образовавшихся РАО, их контейнеризация и сдача на хранение и

захоронение;

- реабилитацию загрязненной территории;

- снятие объекта с регулирующего контроля в качестве исходного ЯРОО,

постановка на учет как «пункта хранения – пункта консервации – пункта захоронения особых РАО»;

- проведение мониторинга подземных вод, приземного воздуха и т.п.

23. Типовой процесс ВЭ ЯРОО – вариант «создание объекта окончательной изоляции

Источниками финансирования ВЭ ЯРОО являются:

- целевые средства федерального бюджета;

- средства бюджетов субъектов РФ;

- средства специальных фондов;

- средства, получаемые в ходе международного научно-технического

сотрудничества и помощи;

- другие средства, использование которых не противоречит

законодательству РФ.